产品数据                                                          
SynTop G32
高温润滑脂
TECCEM® SynTop G32是一种合成高温脂，是用多酯基础油和无滴点的稠化剂制成的。它的低挥发性能是它能够在230ºC的高温条件下长期润滑，短期运行能达到更高的温度。
TECCEM® SynTop G32是适合中高速运行的各种高温轴承，有非常好的抗磨损和润滑性能。

典型应用：
·   高温下的各种滚动轴承

·   高温下低高速的滚动轴承
·   可以应用于各种高温条件下用润
·   需要长效润滑的地方
特点：
·   无滴点

·   抗磨损
·   低挥发

·   能在230ºC的条件下长期润滑
典型技术数据
	
	SynTop G32

	基础油
	合成酯基

	稠化剂
	无机物

	NLGI等级
	2

	滴点
	无

	基础油粘度 mm2/s(40ºC)
	320

	基础油粘度指数
	152

	推荐使用温度范围 (°C)
	-20 至 +230


包装：1公斤, 5公斤
	中国总代理： 深圳市韦思域实业有限公司
             深圳市 龙岗区 布吉镇 罗岗路囗
             百合酒店公寓楼D楝 30J
	      电话：(0755)28285811, 28273251, 28272609
      传真：(0755)28274728  
      纲址：www.civic-lube.com


